JULONG PLASTICS               产品应用手册

树脂   SN0W

Wondel  Resin

产品定义：耐侯ABS

产品等级：注塑级

产品特点：耐侯ABS

同类产品：

主要用途：仪表台，仪表盒，标牌，扶手，冷却器保护杆

典型注塑工艺：

| 物料干燥要求 | 80-90℃，2-4h |
| --- | --- |
| 注塑工艺要求 |  |
| 注塑温度 | 180-240℃ |
| 注塑压力 | 60-120MPa |
| 保压压力 | 40-100MPa |
| 模具温度 | 40-80℃ |
| 喷嘴温度 | 210-235℃ |
| 背压 | 5-20MPa |

产品性能参数                                   Wondel® SN0W

| 项目 | 测试标准 | 测试参数 | 典型性能 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械性能 拉伸强度 拉伸模量 断裂伸长率 弯曲强度 弯曲模量 悬臂量缺口冲击强度 简支梁无缺口冲击强度 洛氏硬度 热性能 热变形温度 维卡软化点 熔点 相对温度指数 物理性能 密度 灼烧残余 吸水率 熔体流动速率 模塑收缩率 电性能 表面电阻率 体积电阻率 介电强度 漏电起痕指数 阻燃性能 UL垂直燃烧试验 UL水平燃烧实验 氧指数 | ISO 527 ISO 527 ISO 527 ISO 178 ISO 178 ISO 180 ISO179 ISO 2239/2 ISO75 ISO306 ISO3416 UL746B ISO1183 ISO1172 ISO62 IS01133 GB/T15585 IEC 60093 IEC 60093 IEC 60243 IEC 112 UL-94 UL-94 ISO4589 | I型样条，50mm/min I型样条，1mm/min I型样条，50mm/min，标距50mm 23℃，20mm/min -20℃，20mm/min 23℃，2mm/min 23℃ -20℃ 23℃ 6mm，R标尺 0．45MPa，3.2mm,100mm跨距 1．80MPa，3.2mm,100mm跨距 电性能 机械性能 620℃ 24h 230℃，2.16Kg 平行方向 垂直方向 3mm 3．2mm 1．6mm | 42 - - 65 - - 15 - - 105 95 - - - - - 1.05 - - - 0.4-0.6 - - - - - - - - - | MPa MPa % MPa MPa MPa KJ/m2 KJ/m2 KJ/m2 HHR ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ g/cm3 % % g/10min % % Ώ Ώ·cm KV/cm 级 级 级 % |