JULONG PLASTICS               产品应用手册

树脂   CG6

Wondel  Resin

产品定义：PC +30%GF

产品等级：注塑级

产品特点：注塑,含30%玻璃纤维,机械性能

高,尺寸稳定,制件表观良好

主要用途：摄像机等外观部件，电动工具外壳，航天工业内部件

典型注塑工艺：

| 物料干燥要求 | 鼓风烘箱：110-120℃，4-6h 真空烘箱：115-125℃ 4-6h |
| --- | --- |
| 注塑工艺要求 |  |
| 注塑温度 | 250-270℃ |
| 注塑压力 | 80-110MPa |
| 保压压力 | 40-50MPa |
| 模具温度 | 95-110℃ |
| 喷嘴温度 | 260-270℃ |
| 背压 | 0-5MPa |
| 其他 | 要增加流动性，建议采用提高注射温度的方法。 |

产品性能参数                                   Wondel® CG6

| 项目 | 测试标准 | 测试参数 | 典型性能 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械性能 拉伸强度 拉伸模量 断裂伸长率 弯曲强度 弯曲模量 悬臂量缺口冲击强度 简支梁无缺口冲击强度 洛氏硬度 热性能 热变形温度 维卡软化点 熔点 相对温度指数 物理性能 密度 玻璃纤维含量 吸水率 熔体流动速率 模塑收缩率 电性能 表面电阻率 体积电阻率 介电强度 漏电起痕指数 阻燃性能 UL垂直燃烧试验 UL水平燃烧实验 氧指数 | ISO 527 ISO 527 ISO 527 ISO 178 ISO 178 ISO 180 ISO179 ISO 2239/2 ISO75 ISO306 ISO3416 UL746B ISO1183 ISO1172 ISO62 IS01133 GB/T15585 IEC 60093 IEC 60093 IEC 60243 IEC 60112 UL-94 UL-94 ISO4589 | I型样条，50mm/min I型样条，1mm/min I型样条，50mm/min，标距50mm 23℃，20mm/min -20℃，20mm/min 23℃，2mm/min 23℃ -20℃ 23℃ 6mm，R标尺 0．45MPa，3.2mm,100mm跨距 1．80MPa，3.2mm,100mm跨距 620℃ 23℃水中24h 275℃，2.16Kg 平行方向 垂直方向 1mm 3．2mm 1．6mm | 135 7000 3 215 - 6500 10 - 50 120 145 138 - - - - 1.45 30 0.22 6 0.2-0.4 1016 1014 32 150 - - HB - | MPa MPa % MPa MPa MPa KJ/m2 KJ/m2 KJ/m2 HHR ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ g/cm3 % % g/10min % % Ώ Ώ·m KV/mm Rating 级 级 级 % |